OEL-KLEEN EKO-SORB

Opis

Ekologiczny, pływający sorbent na bazie hydrofobowego torfu, wytwarzany ze specjalnie „aktywowanego” mchu Sphagnum. Jest certyfikowany jako Typ R (drogowy) / W (wodny). Wyróżnia się ekstremalnie małą gęstością i wysoką chłonnością wagową.

Kluczowe Właściwości i Zalety

- Pływający: ≥ 95% jego objętości unosi się na wodzie, niezależnie od tego, czy jest nasycony olejem, czy nie.

- Ekstremalnie chłonny- absorbuje ciecze kapilarnie.

- Nietoksyczny i niekancerogenny.

- Biologicznie degradowalny.

- Zapewnia ekonomiczną utylizację – jest spalny w termicznych instalacjach, co jest korzystne kosztowo.

- Przyspiesza biologiczny rozkład wchłoniętych olejów na kwas węglowy i wodę.

- Jest nieabrazyjny, co jest łagodne dla stosowanych maszyn.

Obszar Zastosowania

- Do wszystkich olejów i chemikaliów na bazie węglowodorów.

- Niezastąpiony do usuwania zanieczyszczeń w środowiskach wodnych (Typ W) oraz na powierzchniach lądowych (Typ R).

Parametry Techniczne i Chemiczne

- Baza Chemiczna: Hydrofobowy Torf (> 80% składu).

- Forma/Kolor/Zapach: włóknista, brązowy, neutralny zapach.

- Gęstość Nasypowa: 151 g/l lub ok. 130 kg/m³.

- Absorpcja: 1 kg sorbentu wiąże 2,79 litra oleju; 1 litr sorbentu wiąże 0,54 litra oleju (bez nacisku).

- Odczyn pH: 2,82 lub 3,5–4,5 (kwaśny).

- Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny.

Ograniczenia i Uwagi Bezpieczeństwa

- Klasyfikowany jako LGK 11: Palne substancje stałe.

- Pył może tworzyć z powietrzem mieszaninę wybuchową.