OEL-KLEEN EKO-Sorb +

Opis

OEL-KLEEN EKO-Sorb + to w 100% naturalny produkt wykonany z odnawialnych surowców – zmielonych pestek oliwek. Jest to wysokowydajny sorbent spełniający rygorystyczne wymagania niemieckich norm DWA-A 716-1 oraz DWA-A 716-9 dla grupy „R” (zastosowania drogowe).

Kluczowe Właściwości i Zalety

• Najwyższa chłonność: Charakteryzuje się ekstremalnie wysoką siłą ssącą, co pozwala na szybkie i skuteczne usuwanie wycieków.

• Ekologia i bezpieczeństwo: Produkt jest całkowicie biodegradowalny, nietoksyczny i nie jest klasyfikowany jako substancja niebezpieczna.

• Ekonomiczna utylizacja: Dzięki temu, że materiał jest spalany, koszty jego utylizacji są relatywnie niskie.

• Wygoda użytkowania: Cechuje się lekką i prostą obsługą oraz szerokim spektrum zastosowań.

• Stabilność chemiczna: Sorbent jest nieaktywny, nie ulega samoczynnemu zapłonowi i nie jest wybuchowy.

Obszar Zastosowania

Dzięki certyfikacji typu R, sorbent jest idealny do:

• Usuwania wycieków na drogach i powierzchniach komunikacyjnych.

• Zastosowań przemysłowych i warsztatowych.

• Szybkiego zabezpieczania rozlewisk w miejscach wymagających użycia produktów naturalnych.

Absorbowane Substancje

Produkt przeznaczony jest do szybkiego i ekonomicznego wiązania:

• Olejów.

• Chemikaliów na bazie węglowodorów.

Parametry Techniczne i Chemiczne

• Baza Materiałowa: Zmielone pestki oliwek.

• Postać i kolor: Granulat o barwie brązowawej.

• Odczyn pH: 5,7 (w zawiesinie przy 25 °C).

• Gęstość nasypowa: 680 g/l (680 kg/m³).

• Ziarnistość: 0,5 – 4 mm.

• Zdolność absorpcyjna:

◦ 1 litr sorbentu wiąże 0,31 litra oleju.

◦ 1 kg sorbentu wiąże 0,46 litra (0,38 kg) oleju.

• Wydajność opakowania: Worek 20 kg posiada zdolność absorpcyjną na poziomie ok. 9 litrów oleju.

Ograniczenia i Wskazówki Użytkowania

• Przechowywanie: Należy przechowywać w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

• Ochrona osobista: W sytuacjach dużego zapylenia zaleca się stosowanie okularów ochronnych.

• Utylizacja: Małe ilości zużytego sorbentu (po wchłonięciu nieszkodliwych substancji) mogą być deponowane wraz z odpadami domowymi. W innych przypadkach należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi wchłoniętej substancji.

• Bezpieczeństwo ppoż.: Jako środek gaśniczy należy stosować środki dopasowane do otoczenia; nie zaleca się gaszenia wodą pod pełnym strumieniem. Podczas spalania może wydzielać się tlenek węgla.