OEL-KLEEN UNI-SORB Spezial

Opis

OEL-KLEEN UNI-SORB Spezial to uniwersalny, wysokowydajny sorbent typu III R, przeznaczony do usuwania olejów i chemikaliów. Produkt składa się z naturalnego mineralnego granulatu pochodzenia wulkanicznego (krzemian glinu) o wysokiej porowatości, dochodzącej do 80%.

Kluczowe Właściwości i Zalety

• Ekstremalnie silne zdolności absorpcyjne: 1 kg sorbentu jest w stanie pochłonąć ≥ 1,15 litra cieczy.

• Wysoka retencja: Zdolność do trzymania cieczy wynosi do 200%.

• Bezpieczeństwo na drodze: Produkt zapewnia wysoką stabilność i jest antypoślizgowy nawet po pełnym nasyceniu olejem.

• Neutralność chemiczna: Sorbent jest chemicznie neutralny, nietoksyczny i bezwonny.

• Stabilność fizyczna: Charakteryzuje się niskim pyleniem, brakiem emisji gazów (<100 ml/kg) oraz brakiem wzrostu temperatury (<10°C) podczas reakcji.

• Niepalność: W stanie czystym (bez zaabsorbowanych cieczy) produkt jest niepalny.

• Struktura: Posiada strukturę „płatkową”, a nie włóknistą.

Obszar Zastosowania

Sorbent znajduje zastosowanie we wszystkich obszarach ruchu drogowego oraz w przemyśle. Jest szczególnie zalecany dla:

• Służb drogowych (autostrady i drogi krajowe).

• Straży pożarnej i zespołów ratowniczych.

• Zakładów przemysłowych, hal produkcyjnych i warsztatów.

• Firm transportowych, spedycji oraz punktów przeładunkowych.

Absorbowane Substancje

UNI-SORB szybko i niezawodnie absorbuje niemal każdą ciecz, w tym:

• Oleje mineralne oraz Bio-oleje.

• Biodiesel – dla którego UNI-SORB jest doskonałym rozwiązaniem, podczas gdy dla wielu innych sorbentów stanowi on poważny problem.

• Kwasy i ługi.

• Ciecze utleniające i palne chemikalia.

• Rozpuszczalniki, lakiery, paliwa i emulsje olejowo-wodne.

Parametry Techniczne i Chemiczne

• Baza Materiałowa: Granulat mineralny pochodzenia wulkanicznego (krzemian glinu / aluminium).

• Klasyfikacja: Typ III R.

• Ziarnistość: Optymalna wielkość ziarna to 0,3 – 1,5 mm (lub 0,3 – 2 mm w zależności od opakowania).

• Gęstość nasypowa: Sorbent posiada optymalny ciężar nasypowy ułatwiający aplikację.

• Zdolność absorpcyjna: 1 kg absorbuje ≥ 1,15 litra cieczy.

• Wartość SRT: Zmiana właściwości antypoślizgowych po użyciu wynosi 0%.

Ograniczenia i Wskazówki Użytkowania

• Test kompatybilności: Przed użyciem należy sprawdzić tolerancję sorbentu z cieczą, która ma zostać wchłonięta.

• Sposób aplikacji: Należy obficie posypać wyciek, a po wchłonięciu cieczy zamieść sorbent.

• Doczyszczanie: Powierzchnie silnie zaolejone należy najpierw zmiękczyć odpowiednim środkiem czyszczącym, a następnie posypać UNI-SORB-em.

• Utylizacja: Mieszaninę sorbentu ze szkodliwą substancją należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.