OEL-KLEEN Universal

Opis

OEL-KLEEN Universal to wysokochłonny granulat z betonu komórkowego na bazie hydratu krzemianu wapnia. Jest sklasyfikowany jako środek wiążący oleje i chemikalia Typu III R, co czyni go odpowiednim do stosowania na drogach i powierzchniach komunikacyjnych.

Kluczowe Właściwości i Zalety

• Wielostronne działanie: Wiąże związki organiczne i nieorganiczne w sposób absorpcyjny, adsorpcyjny lub chemiczny.

• Bezpieczeństwo pracy: Produkt jest odporny na deptanie , nietoksyczny i niepalny.

• Czystość: Nie pozostawia żadnych osadów po usunięciu zanieczyszczenia.

• Neutralność: Wykazuje bierność chemiczną wobec wielu rodzajów płynów.

• Charakterystyka fizyczna: Sorbent nie odpycha wody (nie jest hydrofobowy) i nie posiada zdolności pływania na jej powierzchni.

Obszar Zastosowania

Produkt jest przeznaczony do czyszczenia i zabezpieczania powierzchni w miejscach takich jak:

• Podłogi przemysłowe w zakładach produkcyjnych.

• Drogi i autostrady (usuwanie niebezpiecznych śladów oleju).

• Pasy startowe i drogi kołowania na lotniskach.

Absorbowane Substancje

Sorbent skutecznie wiąże szerokie spektrum cieczy:

• Oleje (paliwa, oleje grzewcze, smary, tłuszcze).

• Ługi (substancje zasadowe/alkaliczne).

• Farby, lakiery i rozpuszczalniki.

• Węglowodory oraz ciecze wodne i polarne.

Parametry Techniczne i Chemiczne

• Baza Materiałowa: Hydrat krzemianu wapnia.

• Odczyn pH: Ok. 10 (10% zawiesina wodna), co oznacza odczyn zasadowy.

• Temperatura topnienia: Powyżej 1000°C.

• Gęstość względna: 2,4 g/cm³.

• Warianty ziarnistości:

◦ Drobny: 0,125 – 1 mm.

◦ Gruby: 1 – 4 mm.

• Zdolność absorpcyjna (dla oleju opałowego EL):

◦ Wariant drobny: 1 kg wiąże ok. 0,86 L oleju.

◦ Wariant gruby: 1 kg wiąże ok. 0,88 L oleju.

Ograniczenia i Wskazówki Użytkowania

• Niezgodności chemiczne: Należy unikać kontaktu z silnymi kwasami oraz silnymi utleniaczami.

• Zakaz stosowania: Produktu nie wolno używać do absorpcji kwasu fluorowodorowego.

• Utylizacja: Zużyty sorbent należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji, która została przez niego wchłonięta.

• Przechowywanie: Należy przechowywać w suchym miejscu, w zamkniętych opakowaniach, aby zachować jakość produktu i trwałość opakowania.