OEL-KLEEN EKO-SORB Spezial

Opis

Ekologiczny sorbent drogowy (Typ R). Jest to naturalny produkt wytworzony w 100% z odnawialnych surowców – rozdrobnionych pestek owoców/oliwek. Nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny.

Kluczowe Właściwości i Zalety

- W 100% z surowców odnawialnych.

- Biologicznie degradowalny.

- Nietoksyczny

- Posiada optymalną gęstość nasypową, silną absorbującą i wysoką retencję.

- Zapewnia wysoką stabilność i sprawia, że powierzchnia jest antypoślizgowa po użyciu.

- Ekonomiczna utylizacja: Doskonale nadaje się do termicznego odzysku energii, ponieważ spala się niemal bezresztkowo.

Obszar Zastosowania

- Szybkie i ekonomiczne wiązanie olejów i chemikaliów na bazie węglowodorów.

- Dopuszczony do stosowania na drogach (Typ R).

Parametry Techniczne i Chemiczne

- Baza Chemiczna: Rozdrobnione pestki owoców/oliwek.

- Forma/Kolor: Proszek/ziarna, beżowo-brązowy.

- Gęstość Nasypowa: 774 kg/m³ (lub 680 g/l).

- Absorpcja (Olej): 1 kg sorbentu wiąże 0,40 L oleju; 1 L sorbentu wiąże 0,31 L oleju.

- Odczyn pH : 5 (kwaśny).

- Palność: Palny.

Ograniczenia i Uwagi Bezpieczeństwa

- Klasyfikowany jako LGK 11: Palne substancje stałe.

- Wymaga minimalizacji tworzenia się pyłu podczas użytkowania.

- Nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny do transportu.